## Slide 1
Denis GRONDIN
ANF CNRS 2020 - Ecole de Mécanique IN2P3 « Le refroidissement des expériences »
Aussois - 21 au 25 septembre 2020
Matériaux pour la Thermique
« “Au travers de quelques activités dans nos domaines”

## Slide 2
Grandes surfaces
Microfabrication
Colles – Matériaux d’assemblage
Matériaux courants
Lignes de refroidissement
MATERIAUX POUR LA THERMIQUE
Nouveaux matériaux

## Slide 3
Matériaux courants

## Slide 4
CONDUCTIVITE THERMIQUE
Matériau | Conductivité Thermique (W m-1K-1) | Température (K)
Graphène | 4 000-5 300 | 293
Diamant, pur synthétique | 2000 ~ 2500 | 293
Diamant, impur | 1000 | 273 ~ 293
Arséniure de bore, très pur | 800 à 1 000 | 300 K et plus
Argent, pur | 406 / 418 / 429 | 300
Cuivre, pur | 386,0 / 368,7 / 353,1 | 279 / 559 / 859
Or, pur | 314 / 318 | 300
Aluminium, pur | 205 / 220 / 237 | 293
Graphite sens ∥ plans graphène | 1 950 | 293
Graphite sens ⊥ plans graphène | 5,7 | 293
Graphite polycristallin | 80 | 293
Inox | 16,3 | 296
Titane, pur | 15,6 / 21,9 | 300
La conductivité thermique est l'aptitude d'un matériau à transférer la chaleur

## Slide 5
Matériaux courants
Auteurs
LPSC
05/08/2020
Thermalisation des Sources d'ions / chambres à plasma…
Tube int+Ext chambre à plasma avec circulation d’eau L>700mm Ep. 1mm - Inox 316 L
Réacteur pour plasma - corps: Aluminium 5083 applicateurs : Aluminium 6061 (AGS T6)
Circuit de refroidissement brasé: Cuivre
Chambre intérieure refroidie: Aluminium AG3
Circuit de refroidissement : Aluminium 6061

## Slide 6
Cryostats
Auteurs
Institut Neel
Satil Concept
2012-2020
NIKA2: Cryostat avec optiques froides, réceptionné avant d’être monté dans la cabine du télescope IRAM de 30m - L~2 m e=0,9 m
Écran 50K & 100K: Aluminium AG3 (5754) écran 4K: Cuivre écran 300K : Inox 304L écran magnétique : µ-métal
Réalisation d’un cryostat en cuivre - oct.2019
Le refroidissement des 3 matrices KID à une température nominale de 150 mK a guidé l’architecture de l’instrument NIKA 2. Le cryostat a été conçu à l’Institut Neel et consiste en près de 3000 pièces mécaniques pour un poids total de 1.3 tonnes. La température nominale de fonctionnement est assurée par un cryocooler 4 K et un réfrigérateur à dilution 3He-4He en cycle fermé

## Slide 7
Chambre à plasma
Auteurs
P.O. Dumont T. André
D. Bondoux
05/08/2020
Source d’ions SEISM utilisant la technologie des aimants à champ intense: refroidissement de sa chambre à plasma en ALU 5083
http://lpsc.in2p3.fr/index.php/fr/archives-des-unes/660-premier-plasma-seism
Zone A
50% puissance
Zone C
10% puissance
Zone B
40% puissance
Lignes de champ magnétique
CONCEPTION
Choix du matériau : souvent en inox (rigidité mécanique – facile à souder) cette chambre est faite en alu 5083
  Aide à générer le plasma 
  Bonne conductivité thermique 144 W/(m.K)  (inox : 15 (W/m.K))
  Difficile à souder, mais possible en 5083 (soudure laser sous vide) 
Principe de refroidissement : canaux de refroidissement dans les flasques
Dimensionnement
  calcul analytique
  géométrie des canaux, L et Ø (débit et pression d’entrée données)
  détermination du coef. d’échange h = 13 000 W/(m2.K)
  Modélisation par éléments finis (ANSYS) avec « h » déterminé
DONNES et SPECIFICATIONS
Les champs magnétiques déposent une puissance moyenne de 300 W dans les flasques
Une T° max de 60°C est spécifiée
RESULTATS => Maintien T°<30°C
Sources d'ions à la résonance cyclotronique électronique (ECR)

## Slide 8
Arrêt faisceau
Auteurs
JM. De Conto
M. Fruneau D. Bondoux D. Marchand D. Grondin
2006
Ligne Diagnostics haute énergie IPHI: Bloc d’arrêt
Cône enveloppe en inox protégeant le cône d'arrêt
Campagne d’irradiation au Tandem IPNO: Cuivre abandonné, Nickel 201 massif retenu
Design mécanique : Cône L=1,6m (Ep. 3mm), 250mm
Thermomécanique et refroidissement: dépôt d’energie: 120 W/cm², Tmax nickel : 150°C
Circuit fermé pressurisé d’eau déminéralisée: 5 bar, débit 300l/mn, T=15°C
Principe bloc d'arrêt faisceau de l'expérience IPHI
DONNES et SPECIFICATIONS
Faisceau de protons de 100 mA CW, accélérés à 3 MeV
Faisceau de 300 kW: stoppé sur un cône nickel, permet d’étaler la densité de puissance déposée
Cône refroidi / circulation d’eau. Cône isolé / blindage en plomb
Matériau : Nickel 200 / 2001
Limité élastique (Re à 0.2%) MPa 117
Limité élastique (Re à 1%) MPa 151
Limite à rupture (Rm) MPa 379
Module de Young MPa 214000
Expansion thermique 1/K 13.5 10-6
Coefficient de poisson 0.31
Densité Kg/m3 : 8903
conduction W/m K : 90
Les critères de l’annexe C10 du CODAP 2005 Division 2 sont utilisés pour l’analyse de la structure: Calcul de la contrainte nominale de calcul suivant le tableau GA5.6.1.1 (indicatif)
Matériau | Groupe (CODAP) | f | f1 (MPa)
Alliage de Nickel | M12 |  | 78
Conclusion :
Les contraintes dues à la pression sont considérées comme primaires (f)
Les contraintes d’origines thermiques sont considérées comme secondaires

## Slide 9
Cavités accélératrices RF
Auteurs
P. Galdemard (Irfu/SIS) O. Piquet(Irfu/SACM)
04/09/2014
JL. Biarrotte (IPNO)
11/2007
Cavité radiofréquance RFQ de SPIRAL 2 composée de cinq tronçons de cuivre de 1 m de longueur, et pesant 1,6 tonnes chacun.
Puissance RF installée :240 kW en continu
Thermalisation de la cavité assurée par une circulation complexe d'eau à température régulée
Cavités supraconductrices : après le niobium... Depuis plus de 20 ans le niobium massif règne en situation de monopole pour les applications hauts gradients des cavités radiofréquence supraconductrices (SRF) pour les accélérateurs de particules mais arrive près de ses limites ultimes
Les limites de la supraconductivité
Les cavités accélératrices sont des structures résonantes pour stocker et amplifier le champ électromagnétique. Lorsque le champ magnétique commence à pénétrer dans le supraconducteur (sous forme de vortex), il est à l'origine de dissipations thermiques importantes.
Le niobium est le supraconducteur qui possède le champ de première pénétration du flux magnétique le plus élevé, repoussant ainsi les dissipations thermiques dues aux mouvements des vortex en RF ; de ce fait, aucun autre supraconducteur ne peut lui faire concurrence. Pour dépasser les limites du niobium, seuls des matériaux composites alliant les propriétés du niobium et celles de couches ultraminces (quelques dizaines de nm) peuvent être efficaces. Le niobium massif prévient la pénétration des vortex perpendiculaires à sa surface (extérieur de la cavité) tandis que les couches nanométriques viennent « blinder » la surface (intérieur de la cavité) du niobium et atténuer la valeur du champ (parallèle à la surface) avec lequel il est en contact

## Slide 10
Spatial
Auteurs
M. BUENERD Y. SALLAZ-DAMAZ CREAM CHERCAM collaboration
10/2007
CONTRÔLE THERMIQUE
CREAM
CHERCAM (imageur Cherenkov)
assuré passivement par conduction/rayonnement
Thermalisation par drains thermiques Cu / structure
En l'absence quasi-totale d'échanges par convection (à très haute altitude la densité de l'air étant quasi nulle), le contrôle thermique est assuré uniquement par conduction dans les matériaux et rayonnement des surfaces (conduction et convection de l'air négligeable).
Launched from the US’s McMurdo base in Antarctica
Puissance thermique évacuée par rayonnement des panneaux entourant le "cube" de l'expérience, et par des drains thermiques reliés à 2 radiateurs situés à l’extérieur (-100°c)
Seules les faces inférieure et latérale à l'ombre assurent une dissipation thermique, dans le domaine infrarouge.
- Faces exposées au soleil: isolées en radiation et conduction, polystyrène revêtu de films "Beta Cloth" et Kapton
- Face inférieure: sensible au rayonnement infrarouge et insensible au rayonnement solaire (faible rapport a/e),
- Face latérale à l'ombre : sensible au rayonnement infrarouge (e élevé).
nid d’abeille aluminium (Hexlite 220)
alliage 6061T6 - 150W/(mK)
drains thermiques
Aérogel
Propriétés Thermique des matériaux
  matériau alliage d'aluminium, 134 W/(mK),
  résistance de contact des assemblages, 100 W/(m²K) à sec ou 570 W/(m²K) / graisse thermique,
  émissivité thermique 0.8 (surface peinte = poudrage noir Interbon 100 lisse mat)

## Slide 11
GRANDES SURFACES
Key topics and findings / High-precision calorimeter detector systems Focus on cooling challenges, for various Calorimeters projects at CERN (LHC Upgrades) and for future colliders (FCC – ILC – CEPC)
DETECTEURS
    CALORIMETRES TRACKERS VERTEX
CMS

## Slide 12
Cooling plate
Auteurs
LLR groupe CMS
A. Cauchois
Sce mécanique
31/10/2019
Modules silicium et CE-E cassettes Structures sandwich auto-portantes (avec absorbeur)
Modules placés de chaque côté de la plaque de refroidissement Cu, fermés avec 1 feuille de plomb
•SiPMs: refroidissement via PCB • Rigidité thermomécanique +/- 40 °
Feedback production
Tolérance sur épaisseur: 6mm ± 0.1 mm
Tolérance sur 0.1 mm / 200 mm
Précision locating: 0.05 mm
Précision contour: ± 0,5 mm
Avec un CTE de 17,7 x 10-6 tolérance de ± 0,05 mm possible
CMS HGCAL
EE and FH are maintained at – 30oC
ECE (Electromagnetic Calorimeter Endcap) ~215 tonnes
Technologie à échantillonnage silicium/plomb - 28 layers
Puissance/fin du HL-LHC: ~125 kW par endcap, transféré via front-end DCDC Refroidissement actif de l’électronique à -30°C avec un gradient cible de 1°C
avec du CO2 diphasique à -35°C et charge thermique de 270W/cassette
Plusieurs tests / différents procédés d’intégration des tuyaux visant à maximiser l’efficacité thermique
CO² cooling pipe

## Slide 13
Cooling plate
Auteurs
J. Giraud
D. Grondin
LLR
LAL
LPNHE
2015-2018
ECAL : Calorimètre Electromagnétique (RECAL = 1,8m, Zendcaps=2,35m) (CFRP+W structures + détecteurs silicium)
Slab detector
Design cassette modulaire haute intégration double face avec épaisseur minimale et capacité de refroidissement
1 of the 9600
Vue schématique d’un des 40 module alvéolaire du barrel ECAL 5 échangeurs thermiques connectés aux 5 colonnes de 15 slabs
Vue explosée d’1 demi-slab long avec 6 ASU (Active Sensor Unit )
4 ASU connected correctly LLR
2 détecteurs actifs autour d’un absorbeur en tungstène(~80 tonnes) avantage sur le plomb: autoportant, produit laminé
Chaque couche refroidie par une feuille de cuivre 500µm
Section d’1 slab
Support en H :Tungstène-Fibre de Carbone (W-CFRP)
- Barrel: 40 modules + Endcaps: 24 modules, soit 9600 Slabs
- Détecteur ~75.000 ASUs : 300K Si Wafers (2500 m²) / 1,2M ASICs / 77M canaux
- Grandes surfaces d’échange / faible puissance surfacique (ECAL : 4.6 Kw)
- Maintien de la température : 20°c < T < 40°c maximum

## Slide 14
Mini canaux
Auteurs
V. Boudry
LLR
12/09/2014
ATLAS IBL
The full support structure is used as a thermal conductor to the integrated cooling pipe
foam + CF plates + Ti pipes
ATLAS ITK (Alpine)
ATLAS ITK (I-Beam)
ALICE ITS
(mainly CO2 systems)
  Thermal/ mechanical integrated structures
  Partial or full separation of cooling and structure
  Air cooling solutions
Trackers
Section d’un slab avec un absorbeur et 2 couches actives
Les capteurs silicium sont collés au PCB avec les VFE chips, refroidis par les plaques en cuivre intégrant les tuyaux CO²
La consommation de l’électronique de lecture VFE pour le CEPC est d’un ordre de grandeur 2* plus important , et demande donc un refroidissement actif
Refroidissement CO2 évaporatif dans des mini tuyaux incrustés dans une plaque d’échange en cuivre
Pour le design de CMS-HGCAL : la dissipation thermique de 33 mW/cm², permet de fonctionner avec des pixels 6 x 6 mm² avec une marge de sécurité de 2
Scintillateur et option SIPM
tracker detector: large Area coveragE

## Slide 15
GAS COOLING
Collaborations
ALICE
CLIC
STAR PXL
VERTEX DETECTOR
ALICE study
to achieve larger area pixel sensors beyond the typical mask reticule size of 2x2 cm2 or 2x3 cm2. Services at the sensor edge with a sensible reduction of material budget
Air Flow
Foam in thermal contact with silicon acts as a radiator.
Peripheral circuit
Active area
14 cm
Stitched Silicon sensors
Activity n.1 task n.1
e+e- collisions
CLIC-TD
Developments on the mechanics and cooling for the CLIC tracking detectors, Szymon Sroka
Air cooling solutions for low power CMOS, MAPS and Depfet sensors
Dissipateurs de chaleur en mousse de carbone testés en configurations (a) bloc, (b) décalé, (c) chicane et (d) ondulé

## Slide 16
LIGNES DE REFROIDISSEMENT

## Slide 17
Lignes de refroidissement
Auteurs
Corrado Gargiulo
A. Onnela
WG4 Detector Mechanics
25/09/2018
Une fois la puissance frigorifique générée dans l’usine à froid, le liquide de refroidissement doit être transféré efficacement vers le détecteur
Minimiser le nombre de connexions démontables , fournir une solution fiable, limiter les défaillances et les fuites
Les lignes de refroidissement dans les détecteurs d’un collisionneur doivent être isolées de leur environnement et installées dans des espaces réduits
De nouvelles architectures sont à étudier afin de minimiser la quantité de matériau des tuyauteries, compatible avec le réfrigérant sélectionné
Dans tous les cas, les grandes dimensions du détecteur impliqueront une intégration croissante du système de refroidissement afin de minimiser le nombre de lignes en parallèle
Activity n.3
Refroidissement des futurs détecteurs
Activity n.2
Services Umbilical Mechanism Assembly - SUMA
ATLAS Pixel a 1 connecteur par module à PP0
AMS_02 a 1 connecteur pour tout l’expérience
La travail in-situ aura de strictes limites pour les futurs détecteurs hh Simplifier et minimiser la connexion des services est une priorité

## Slide 18
Lignes de refroidissement
Collaborations
ATLAS / 1998-2007
ATLAS ITK / 2014-18
Source 60GHz / 2008-20
Lignes de transfert cryogéniques, flexibles, tressées (reliant cryostats / vases d’expansion)
2 lignes DN150 pour l’argon liquide (83 m3 à 87K)
4 lignes DN20 + 4 lignes DN32 pour l’azote liquide / pertes thermiques inférieures à 2W/m
Lignes cryogéniques super isolées sous vide en inox 316L / flexibles internes et 304L ou 316L / flexibles externes
Super isolation
Chaque tube interne recouvert d'un adsorbant (type: tissus de charbon actif) et de 20 couches minimum de super isolant réfléchissant. L’isolation multicouche est perforée afin de permettre l’évacuation des gaz et comporte des espaceurs isolants entres couches
Cryogénie de proximité des calorimètres Argon liquide
Intégration: volume et connectique
Branchement de la source au LNCMI
Material | TC [W/mK] | Thickness [mm]
Tube Titane 1,8 mm | 16,5 | 0,10
Tube Titane Grade 2 OD2,8 mm ± 0,03 / ID2,5mm |  | 0,15
ABYSS (layer0)
Prototype 2 montagnes + plaine (transition area) @ LPSC
Echelles du Détecteur Pixel
Stave prototype ITK@ LAPP (foam + CF plates)
Source 60 GHz
Lignes de refroidissement d’une Source d’ions utilisant la technologie des aimants à champ intense
- Pression maximale de service : 30 bar.
- Effort électromagnétique : 60 t
Titane
316L

## Slide 19
Lignes de refroidissement
Auteurs
M. Guthoff
O. Reichelt
K. Cichy
A. Pascal Perez
S. Sroka
T. French
G. Baldinelli
F. Bianchi
CMS Collaboration
20/06/2019
Intégration: mise en forme de la tuyauterie
Forum Tracking Detector Mechanics 2019 https://indico.cern.ch/event/775863/
2-FTDM_-_Prototyping_of_tilted_Rings_and_design_of_global_structures_and_assembly_sequence_for_the_TBPS_sub-detector_of_CMS_Tracker_Upgrade
Concept préchauffeur 8mm (2x10Ω résistance clampée sur le tuyau) monté sur tuyau stub Cu-Ni diam. 2.0x2.5mm en entrée de la 1ère échelle
https://edms.cern.ch/document/2067628/1
CMS Phase II Outer Tracker

## Slide 20
Lignes de refroidissement
Auteurs
E. Vigeolas & ATLAS Collaboration (Pixel, IBL & ITK)
31/05/2012
Inner Trackers - Lignes de refroidissement: choix difficile
Pixel barrel sub-assembly of ATLAS detector
Matériaux Process de fabrication: étiré à froid (bonnes propriétés mécaniques mais épaisseur minimum)
Choix guidé par plusieurs facteurs:
résistance à la corrosion (! Raccords)
faible CTE (proche Si et supports en composite C) et bonne conductivité thermique transverse
Bonne plasticité pour le formage
Bonnes propriété mécaniques (faible X/X0)
Technique de soudage (assemblage facile)
Non magnétique
Faible activation
Aluminium (nombreux alliages mais soudabilité dépendant, corrosion, soudage laser ou EB, CTE=point faible, Hte plasticité, faibles diamètres ?)
Titane (Hte propriétés méca., plasticité, CTE faible, résistance à la corrosion, cher)
Inox (Al< CTE < Ti)
CuNi (capilaires, mauvais/X0 et CTE)
Fournisseurs
Nombre de fournisseurs limités / Prix élevés
Tabexact (http://www.tubexact.com/):
Minitubes (http://www.minitubes.com/)
LNI (http://www.lni.ch/)
High tech tube (http://www.hightechtubes.co.uk/)
De PP0 à PP1
Aluminium: Epaisseur minimale produite: 0.2 mm
Titane: Minitube produit des tubes de 0.05 mm Ep. (stents) mais la principale difficulté réside dans la couche d’oxyde à minimiser (Vacuum oven of in inert environment; prix élevé, décapage dangereux pour les tubes fins)
Tubes inox: commun, mais des propriétés défavorables pour la selection (X0, Activation, CTE…)

## Slide 21
Lignes de refroidissement
Collaborations
LHCb Tracker
ATLAS ITK
Pixel barrel sub-assembly of ATLAS detector
Connections fiables pour circuit CO2 haute pression
Soudage laser des Cooling Pipes - CMS FPIX Phase 1 Upgrade, Stephanie Timpone
induction coil
tube Ti
Tube à vide quartz
Tube à vide inox
Mini connecteur (VCR like)
M3.5
Mechanics and Construction of the LHCb Upstream Tracker Detector, Ray Mountain
Brasage Inox/Ti
Liaison démontable entre deux tubes
  100% Ta6V
  Liaison tube soudure faisceau d’électrons Ti
Isolateur
Transition Céramique/Titane
  Objectif : isoler électriquement les tubes “internes” de tubes externes”

## Slide 22
Caloducs
Auteurs
J. Giraud
D. Grondin
02/04/2018
Test of a two-phase HEATPIPE
EUDET Water heat exchanger
Test d’un caloduc diphasique transfert thermique rapide vers l’élément réfrigérant
Leakless system : - Cooling Front-End
- Low water speed
- Risk of spray limited
- Low temperature gradient Temperature and power range adapted
Caloduc
Condenseur
Principal avantage :
Connexion entre le caloduc et le circuit d’eau => contact, loin du front-end.
Facile à assembler et réduit le risque de fuite
~ géométrie semblable
A l’intérieur d’un caloduc, à l’interface chaude, un fluide se transforme en vapeur et le gaz migre naturellement et se condense sur l’interface froide. Le liquide tombe ou est renvoyé par action capillaire à l’interface chaude pour s’évaporer à nouveau et répéter le cycle
Dispositif de transport de chaleur passif

## Slide 23
Micro-fabrication
Dans les détecteurs de vertex de collisionneurs de hadrons, des exigences de refroidissement strictes, guidées par la minimisation des dommages causés par les radiations, exigeront le développement de nouveaux substrats d'échangeurs de chaleur pour obtenir de meilleures performances et des températures plus basses

## Slide 24: vertex detector: Microfabrication
In hadron collider vertex detectors stringent cooling requirements, driven by the minimisation of radiation damages, will require the development of new heat exchanger substrates to achieve better performance and lower temperatures.
Different microfabrication techniques will be studied for ultra lightweight coldplates.
Activity n.1 task n.1
3D printed ceramic, …
Cold plate: Carbon vascular
Cold plate: silicon microchannel
Cold plate: 3D print titanium
Carbon Microvascular
Ultralight pipes, reduce pipe size,
higher pressure (>50 bar)
CMOS-compatible processes
Channel
Parylene coated channel
Micro channel on the back of the sensor
sensor
sensor
R&D
500 µm
1000 µm
500 µm
120 µm
140 µm
240 µm
200 µm
400 µm
1000 µm
400 µm
sensor
R&D
R&D
hh collisions
POLIYMIDE
1.024mm,
th=0.25 µm
20µm
70µm
30µm
20µm
Fleece
K13D2U
Fleece
Foil
Carbon Layers
Tests on MALTA chip
…different materials engineered for CTE compatibility

## Slide 25
Micro & mini canaux
Auteurs
Desiree Hellenschmidt P. Petagna WP 9 - D9.1
11/09/2020
- FS
New CERN CO2 Test Facility for Mini- and Micro-channels
Caractérisation des propriétés thermiques et
chuttes de pression des
dispositifs de refroidissement à µ-canaux
    Silicium
    Polyimide
    Composite
    Pyrex

## Slide 26
Micro canaux Silicium
Auteurs
Riccardo Callegari
Roberto Cardella 02/04/2019
WP9: New support structures and micro-channel cooling
Micro fluidique intégrée dans la microélectronique
https://indico.cern.ch/event/677272/contributions/2976451/attachments/1638712/2615630/AIDA2020_status_update.pdf
Microfluidic cooling plates for
(on hybrids)
Pixel detector
Microfluidic cooling plate
Metallic layer
Soldered connector
Thermal interface
Read-out chips
Bump bonds
2021: integration of cooling plates in LHCb
On going research at CERN (on monolithics)
Microchannels embedded in CMOS device
Adhesive
3D printed connector
R. Callegari, Integration of a microfluidic circuitry in a CMOS device operating in HEP experiments, MSc Thesis, Università di Genova, 2018
Low temperature wafer bonding
Monolithic pixel detector to seal microchannels
J. Bronuzzi, Transient Current Technique characterisation of bonded interfaces for monolithic silicon detectors, PhD Thesis, EPFL, 2018
150 µm
200 x 70 µm
Silicon wafer
DRIE
Silicon-to-silicon direct bonding
Thinning
Micro canaux gravés sur wafer silicium 4” et scellé avec un wafer en verre via un process de liaison anodique (350 °C)
Micro canaux gravé sur wafer silicium 8” et scellé avec un autre wafer silicium par process de collage direct (1050 °C)
Micro canaux sans process de collage: canaux enterrés (300 °C)
M. Boscardin et al., Silicon buried channels for pixel detector cooling, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 2013 / C. Lipp, Approaches for the fabrication of silicon buried channels for the thermal management of monolithic pixel detectors, MSc Thesis, EPFL, 2017

## Slide 27
Micro canaux Silicium
Auteurs
Paolo Petagna
D. Hellenschmidt
M. Bomben
G. Calderini
M. Boscardin
M. Crivellari
S. Ronchin
02/04/2019
Si/pyrex multi µ-channels
The heater is realized by uniformly depositing a layer of metal on a silicon chip.
New measurements on CO2 boiling in mini- and micro- channels at CERN
4th AIDA-2020 Annual Meeting / Oxford
12.8 mm
700 mm
Section of assembled support
700 mm
700 mm
Carbon Fiber Pultrusion
Peek pipe
CFRP MICROCHANNEL MODULE
Obtained by pultrusion C.F. TohoTenax HTS 40 , adding and gluing in special masks, side by side, 18 single micro-tube.
The inner diameter of the peek micro-tube is 300 mm, the thickness of the square composite profile is 700 mm
(F.Bosi-Pisa)

## Slide 28
Auteurs
C. Gargiulo avec le WG4
17/06/2013
New ITS mechanics & cooling
INNER BARREL
ALICE ITS
3 cadres interconnectés
Micro canaux SIlicium
4 SiMCH pour 1 module IB
module
module
Micro canaux Silicium

## Slide 29
Micro canaux polyimide
Auteurs
C. Gargiulo M. Angeletti
& ALICE ITS WG
18/06/2019
Substrat vasculaire en carbone de grande surface : tube disponible sur le marché, permet d’atteindre des valeurs de pression + importantes,
et de plus petits angles de courbure
Tubes Polyimide :
Pression d’éclatement 50 bar OD=1mm
Tube Polyimide TRESSE-ENROULE
pression d'éclatement supérieure avec les tubes polyimide tressés renforcés
Meilleur compromis entre matériau minimum, performance thermique et coût pour une grande surface
ITS outer layer stave.
sensor
Power bus
Spaceframe
Cold Plate
2x7 sensors
FPC
~100 cm /150 cm long
Fournisseur:  Int = 0,089 à 2,588 mm Ep. = 0,0127 à 0,177 mm

## Slide 30
Connecteurs
Auteurs
R. Callegari
D. Alvarez Feito
J. Degrange
A. Mapelli
J. Noel
M.A.Villarejo
M. Vos
24/04/2018
Connecteurs pour µ-canaux
Alternative aux connecteurs métalliques usinés brasés
Challenges:
  Bonding techniques
  Sealing
  Materials (Ceramics / Polymers / Metals)
Solutions soudées sur la base
Connecteurs usinés en alliages avec des CTEs proche de celui du Si (Kovar, Invar…)
  • Utilisés sur LHCb et NA62
  • Soudage laser entre connecteur et tuyau
  • Brasure sous vide entre connecteur et plaque de refroidissement
MCC optimization: pressure test
WP9

## Slide 31
Colles – matériaux d’assemblage

## Slide 32
Colles / Résines
Auteurs
D. Alvarez S. Michal
N. Pacifico
OB Collaboration
23/09/2019
M. Monti
S. Coelli 04/08/2020
Évaluation de diverses méthodes de dépôt de colle et optimisation des motifs: critique / performance thermique
Baseline: STYCAST 2850FT + N9Cat (Ep. 0,1 mm Tc=1,1 W/mK)
Autres époxy : E707RT, MasterBond EP30TC et EG765X-LV
Loading / Collage des capteurs Si
Couche de colle entre la tuile TPG et le Silicon heater:
  Cible ep. colle polymérisée: 70-75µm (caisson 24 heures @ 25°C)
Qualification de l’adhésif
Caractérisation thermique, mécanique et électrique de l’adhésif de loading avant et après irradiation
X-Ray µCT pour déterminer la taille des particules de la colle
Déposition de colle / pochoir et distributeur
Conduction thermique dans 1 stave avec tubre Ti et colle Stycast 2850FT (IBL 2010) or HYSOL 9396 (ITK 2020)
Sensor chip
Mousse
Tube de refroidissement
Colle
Echelles Pixel / Collage des tubes Ti

## Slide 33
Colles / Résines
Auteurs
Henkel
(Loctite)
Huntsman (Araldite)
…
2020
Stycast 2850 FT +catalyst N°9 utilisée pour coller les tuiles sur les substrats (pas d’expansion thermique)
  Viscosité assez importante
  Haute conductivité thermique - 1.25 W/m.K
  Colle dure – Shore D 96
  Viscosité Optimale à trouver / catalyseur
LOCTITE STYCAST 2850FT with | Catalyst 9 | Catalyst 11 | Catalyst 23 LV | Catalyst 24 LV
TYPICAL UNCURED PROPERTIES AS MIXED |  |  |  | 
Viscosity @ 25°C,mPa∙s (cP) | 58 | 64 | 5,6 | /
Density (g/cm3) | 2,29 | 2,29 | 2,19 | 
Work Life, 100 grams, @ 25ºC | 45 min | 4 h | 1 h | 30 min
TYPICAL CURING PERFORMANCE |  |  |  | 
 | 16 to24 hours @ 25°C 4 to6 hours @ 45°C 1 to2 hours @ 65°C | 8 to16 hours @ 80°C 2 to4 hours @ 100°C 30 to60 minutes @ 120° | 16 to24 hours @ 25°C 4 to6 hours @ 45°C 2 to4 hours @ 65°C | 8 to16 hours @ 25°C 4 to6 hours @ 45°C 2 hours @ 65°C
TYPICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL |  |  |  | 
Thermal Conductivity, W/(m-K) | 1,25 | 1,28 | 1,1 | 1,01
Araldite 2011/A
(AW 106/HV 953U) Ratio: 100:100
Ratio: 100:4 / Cat 9
Les études du LHCb VELO sur Araldite 2011 et Stycast 5145 : sur la note publique: LHCb-PUB-2016-026, CERN-2001-006
Ex. Echantillons les + activés après 2 semaines (~0.5Gy):
AMEC Thermasol MPC25: 3 uSv/h
LAIRD TPCM 583: 8 uSv/h
Electrolube ER2074: 4 uSv/h
Electrolube ER2220: 5 uSv/h
Araldite 2012: 1 uSv/h
Gap-pad 3000S30: 6 uSv/h
Données existantes
voir “Characterization of materials for HL tracker upgrades“ https://indico.cern.ch/event/590227/timetable/#20170704 et les yellow reports du CERN Radiation degradation examples (yellow reports du CERN)
Conductive Adhesives Nicola Pacifico (08/11/17)
Campagne de caractérisation de matériaux (2017-2018)
Tests à 2, 7, 15 MGy
Dosimetry at various positions through RPL dosimeters
Polytec TC418
Epotek T7109
Dymax 9-20801
Old Epolite
New Epolite
True Blue
SE4445
EG7655
EG7658
3M VHB5909
Araldite 2020
Araldite 2011
Tesafix 4962
UHU Endfest 300
Dymax 9001
Très utilisé aussi…

## Slide 34
Graisses thermiques
Fournisseurs
…multiples
2020
Graisse thermique argent 25% 2 grammes
Conductivité thermique: >7.5W/m-k Résistance thermique: <0.06°C/W 5,50 €
https://3delectroshop.fr/consommable/481-graisse-thermique-platinum-argent-25-2-grammes.html
https://www.presi.com/c/polissage/consommables-polissage/polissage-diamant/pates-et-sticks-diamantes/
Pâte diamantée DE-SY, polycristalline, 1/4 µ, 1µ, 2µ… seringue 5 ou 10 g, stick 20g

## Slide 35
Contact
Auteurs
J. Giraud
03/09/2009 05/04/2017
Connectique thermique des échangeurs
ECAL: Si/W
Technologie de refroidissement actif à circulation d’eau design de l’échangeur de chaleur
Module EUDET (carbon structure) équipé avec un échangeur
Thermique connecté à 15 SLABS
Intégration et test thermique d’un échangeur
Design: 15W nominal Test refroidissement à ~30W
Gradient accepté dans les Slabs: 20°c -> augmentation T° : ≤ 7°C
20°c < T < 40°c -> T° max mesurée: 24°C
Heat shield: 500 µm (copper)
Vue schématique d’un Slab avec 2 drains en cuivre Extrémités des drains cuivre pour une colonne
EUDET adaptation of Water heat exchanger
Copper plate / heat exchanger link
(Left) Design de connection de l’échangeur avec une extrémité de drain cuivre (Middle) échangeur pour 15 (x2) connections avec tuyaux IN/OUT en haut (Droite) vue de la connexion slabs/échangeur à eau
W Slab
W Structure
Ext. shield: 100 µm (aluminium)
PCB : 1200 µm (with FE embedded)
Glue : 75 µm
Wafer : 325 µm
Kapton film : 100 µm
2xCU drain 500µm 1 per slide of slab
Chaque échangeur est connecté aux 15 couches de détection via les 2 plaques de cuivre de 500µm d’épaisseur de chaque slab.
Slabs refroidis qu’en extrémité
1 échangeur thermique en face de chaque colonne
Contact sec : 3.9 K / W
Contact avec pâte thermique (0.4 W/m/K) : 3.1 K / W
Conclusion des tests de résistance thermique de contact :

## Slide 36
PAD – plaques élastomériques
Fournisseurs
Parker Laird
Bergquist
22/09/2020
www.parker.com/chomerics
https://www.laird.com/thermal-interface-materials/thermal-gap-filler-pads
THERM-A-GAP™ Pads
Les matelas thermiques sont parfaits pour les pièces complexes et l'amortissement des vibrations et offrent d'excellentes propriétés thermiques et une conformabilité élevée à de faibles forces de serrage
THERM-A-GAP™ Gels
Exemple de produits Parker/Chomerics

## Slide 37
MCP - Matériaux à changement de phase
On appelle matériau à changement de phase, ou MCP, tout matériau capable de changer d'état physique dans une plage de température restreinte: 10 °C < Plage < 80 °C
Les matériaux d’interface thermique (TIM) sont polymérisés et utilisés pour réduire au maximum la résistance thermique entre un composant et son radiateur ; ce sont des alternatives efficaces aux graisses thermiques, ils permettent de gagner du temps et de l’argent sans transiger sur les performances thermiques. Thixotropes et faciles à utiliser, ces matériaux ne coulent pas pendant les températures de fonctionnement des opérations, à température ambiante ils sont solides et faciles à manipuler.
Fournisseurs
Henkel Bergquist
…
22/09/2020
Ces MCP s’écoulent comme de la graisse lorsqu’ils sont portés à la température spécifique à laquelle le changement de phase s’opère, de manière à garantir l’imprégnation complète de l’interface sans débordement
Principales caractéristiques de ces produits :
  Performance thermique comparable à celle de la graisse pour la plupart des applications
  Matériaux conducteurs thermiques à changement de phase
  Existent en version simple mais aussi en version renforcée d’aluminium ou de fibres de verre
  Faible volatilité
  Faciles à manipuler et à appliquer dans l'environnement de fabrication
  Collants ou non collants à température ambiante
Les Matériaux à Changement de Phase solide-liquide sont utilisés afin de stocker l'énergie de manière efficace en bénéficiant de la chaleur latente de changement d'état
Les matériaux à changement de phase (PCM) sont faciles à déposer, ils épousent ainsi parfaitement l’état de surface des substrats avec lesquels ils sont en contact, permettant ainsi une très faible résistance thermique

## Slide 38
Nouveaux matériaux thermiques

## Slide 39
Progress on Thermal Performance of the Alpine Design
Auteurs
P. Delebecque N. Geffroy
T. Todorov
Z. Zhang
09/09/2014
Figure from 2012 Allcomp paper to US DoE
Carbon foam : Conductivité thermique vs densité
Graphitic Foam

## Slide 40
Carbon foam : 0,6 g/cc ou 0,2 g/cc
Carbon foam 0,2g/cc
Graphitic Foam
Composite (ex.K13C-RS3)
Thickness = 0,3 mm
Ti Pipe
Φ = 2 mm;
Wall Thickness = 100µm
Glue Wall Th=0,1mm
Stycast or with
nanotube additives
Glue
Araldite 2011
Epoxy bi-components
Thickness = 3,2 mm
Graphite foil Thickness = 30 µm or 100 µm
~ IBL like Prototypes
2 tubes Ti intégrés avec de la colle thermique
Echelle grandeur réelle 1.6 m
Alpine 2 pipes
FGS010 / Mousse 0,6g/cc / Pipe ∅2
FGS010 100µm
Carbon foam 0,6g/cc 150w/mK
Carbon Prepeg UD-XB3515/44%/35/T700
M18/32%/116/M55J/300 …
ABYSS (layer0)
Mousse usinée
limite des blocs 1’*1’*1’
Echelles du Détecteur Pixel
Moulage des coques sur mousse+tubes
PROTOTYPES d’échelles “Alpine”
Auteurs
D. Grondin 26/08/2016
Carbon Foam Allcomp 12’x12’x1”
Usinage: facile – électroérosion / fil – préhension délicate
Foam block is at 0.574 g/cc and with 155 W/m.K in Z direction
Fournisseurs: Koppers / Poco / Allcomp – plusieurs densités
Prix (mai 2017): Standard Density: 0.23 g/cc ± 0.03 g/cc $2,600 per block Special Density: 0.60 g/cc ± 0.05 g/cc $4,250 per block
Collage: masquage / épaisseur
3M BN-TC2810
3M 880x series
Epotek BN epoxy T905BN-4
Epotek Aluminum loaded T7109-20
Stycast 2850 FT + Pesée Catalyst 9

## Slide 41
Graphite pyrolytique
Fournisseurs
Amec Thermasol Momentive Panasonic
…
Baseline model – géométrie et matériaux
Material | TC [W/mK] | Thickness [mm]
Graphite Foil (TPG) | 1500/1500/10 | 0,30
Graphite Foil (Thermasol-FGS003) | 1500/1500/15 | 0,030
Graphite Foil (Thermasol-FGS010) | 750/750/10 | 0,10
Graphite Foil (PGS) | 1500/1500/15 | 0,025
THERMAGRAPH MATERIALS
FGS 010 and FGS 003
t=30 µm, w=50g/m2
K~ 1500 W/mK
FGS_003
t=30 µm, w=50g/m2
K~ 1500 W/mK
FGS_010
t=100 µm, w=50g/m2
K~ 750 W/mK
Feuilles de graphite pyrolytique (PGS/FGS ou TPG) :
Excellente conductivité thermique (jusqu'à 4x > cuivre)
Faible densité: 0,85 à 2,1 g/cm3 (1/4 à 1/10 du cuivre)
Coupe souple et facile
Flexible (conductivité thermique non affectée)
Blindage (ondes électromagnétiques)
Stabilité élevée
capable de résister à des températures allant jusqu'à 400 °C

## Slide 42
Auteurs
R. Callegari
D. Alvarez Feito
J. Degrange
A. Mapelli
J. Noel
M.A.Villarejo
M. Vos
24/04/2018
Impression 3D
Concentrateur hydraulique en impression 3D métallique
Connecteurs pour µ-canaux
Alternative aux connecteurs métalliques usinés brasés
Challenges: techniques de collage / Etanchéité / Matériaux
Circuits de refroidissement
¼ de circulateur/échangeur pour réacteur plasma Ici, test en résine - fabrication validée en TPU / LPSC
Connecteur 3 circuits en ULTEM 1010
Thermal test and monitoring of Belle II vertex detector, Hua Ye
KeK Belle-2 PXD
CSIC / connecteur plan developé par IFIC (UVEG/CSIC), Valencia, en collaboration avec l’University de Bonn et le semiconductor laboratory HLL of the Max Planck Society.
Conçu pour s’interfacer avec des standards hydrauliques commercialement disponibles
ALICE ITS LS2 upgrade by Adrien Toros: https://edms.cern.ch/ui/file/1538000/5/2015_MSc_TOROS_Adrien.pdf

## Slide 43
DIAMANT
Auteurs
F. Silva
A. Tallaire
J. Achard A. Gicquel
14/11/2011
Thermique
Plus haute conductivité thermique (2 000 W. m-1.K-1 à 20°C)
Faible capacité calorifique (6.195 J.mol-1)
Faible coefficient d’expansion thermique (10-6K-1 à 20°C)
Propriétés du diamant
Applications en thermique
Diodes laser
Application en optique En raison de la très forte conductivité thermique du diamant CVD, le refroidissement de la fenêtre peut être effectué latéralement
Revêtement DLC (Diamond Like Carbon)
Forte conductivité thermique qui permet une dissipation de la chaleur créée lors du frottement, Usure faible.
Couches de carbone amorphe hydrogéné pour des conditions de contrainte extrême, (température, charge, atmosphère oxydante, ...). Différents processus de revêtement: -PECVD (dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma) -PVD (arc de dépôt physique en phase vapeur) - dureté supérieure.
Anode revêtue DLC (LPSC - Projet nEDM )
Epaisseur (nm) 10nm – >5 µm
Dureté ≥ 35 Gpa
Module d’Young 373.05 Gpa
CTE 6.25 nm/C
Diamants produits par dépôt chimique en phase vapeur (Chemical vapor deposition (CVD)

## Slide 44
Nouveaux matériaux
GRANTA DESIGN CES SELECTOR
Ex. de recherche pour la Définition et mise en œuvre d’un matériau composite à matrice métallique pour les packagings d’électronique embarquée
Auteurs
C. Perron
17/10/2017

## Slide 45
COMPOSITES CONDUCTEURS
Fournisseurs
NGF Laird Mitsubishi …
Nouveaux composites: Haute conductivité thermique …. jusqu’à 900 W/mK
Nouvelles fonctions dites « intelligentes » au sein d’un matériau composite
tissu nylon formé de fibre de cuivre d’épaisseur de 100µm (Flectron réf. 3050-113)
Ce tissu a été placé au centre de l’empilement de 10 couches de fibre de verre, puis à 3 couches de la surface, enfin à 1 couche. La figure 1 montre le tissu employé et incorporé dans l’empilement.
perte mécanique de l’ordre de 20% sur la contrainte admissible, mais le module d’Young est conservé
https://www.laird.com/emi-shields-gaskets/metalized-conductive-fabrics/metallized-conductive-fabric
http://www.ngfworld.com/en/en_fiber/en_high_thermal_conductivity.html
Thermal conductivity of GRANOC and other materials
Wide range of modulus: 55 GPa to ultra high modulus 900 GPa
Tensile modulus (GPa）

## Slide 46
Graphite synthétique
Auteurs
Fabian Preller INVENT GmbH 2018
Carbon Fibre Reinforced Polymers in High-End Applications – Potentials and Limitations, Fabian Preller, INVENT GmbH
Thermal Straps Matériaux : Cuivre, Or, Nickel, Carbone, Graphite Pyrolytique

## Slide 47
Graphite synthétique
Auteurs
Wim de Boer T. Barvich C. Beskidt A. Dierlamm S. Maier D. Schell 05/07/2017
Synthetic Graphite Tape
One observes a factor 3 change in thermal conductivity if the tensile modulus changes by only 20% for high modulus fibers. High modulus graphite expensive, XN70 and below cheap
Diamond-like Heat Spreaders in the Form of Cheap Synthetic Graphite Tape for Cooling of Instrumentation in Radiation Intense Environments, Forum on Tracking Detector Mechanics, Marseille

## Slide 48
Graphite synthétique
CF-Airex sandwich avec dissipateur de chaleur en graphite synthétique
Auteurs
Wim de Boer T. Barvich C. Beskidt A. Dierlamm S. Maier D. Schell 05/07/2017
Sandwiches réalisés par co-cuisson de mousse entre 2 couches de Prepreg (0/90°). Ici, mousse Airex R82.60 ep.1,5mm avec 2 couches (2x50µm) de CF GRANOC de Nippon Graphite Fiber (NGF) et couvert sur chaque côté avec la SG tape (DNS5080) 40µm graphite + 12µm couche adhésive (from Suzhou Dasen Electronics Material Co.)
Sandwich Granoc-Airex a le même CTE que le silicium => pas de stress thermique sur le capteur
Le refroidissement du capteur est assuré en collant du SGT sur les 2 faces. Le capteur peut être isolé de l’électronique en incisant la couche graphite du SGT
Sandwich CF après collage du SGT

## Slide 49
Graphite usinable
Fournisseurs
SGL Carbon Graphitec Final-Materials …
Le graphite usinable ne se déforme pas, il n’éclate pas et ne rétrécit en cas de sollicitations thermiques. Il offre une résistance optimale aux températures très élevées et aux environnements très corrosifs. Les déperditions de chaleur sont maîtrisées et la conduction thermique optimisée.
Le graphite est auto-lubrifiant et facilement usinable. Ce matériau est incontournable pour la production du silicium, et est utilisé, par exemple, tout au long de la chaîne de fabrication des semi-conducteurs.
Les blocs de graphite peuvent être obtenus par extrusion, par vibro-moulage ou par pressage isostatique.
Avantages
Bonne résistance aux chocs thermiques
Pas d’adhérence au verre
Excellente résistance à l’usure
Coefficient de frottement et une conductivité thermique favorable
Propriétés | Unité | Extrusion |  |  | Pressage isostatique |  |  | 
Références |  | HLM |  |  | R4550 | R6650 | R6710 | R7340
Direction par rapport à la longueur du grain |  | // | ┴ |  | // et ┴ | // et ┴ | // et ┴ | // et ┴
Masse volumique | g/cm3 | 1,7 |  |  | 1,83 | 1,84 | 1,88 | 1,72
Résistance diélectrique | Ohm.cm | 7,3.10-4 |  | 9,4.10-4 | 13.10-4 | 14.10-4 | 13.10-4 | 12.10-4
Module de Young | GPa | 10 |  | 9 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 10,5
Résistance flexion (4points) | MPa | 18 |  | 17 | 60 | 65 | 85 | 45
Résistance à la compression | MPa | 39 |  | 35 | 125 | 150 | 170 | 90
Résistance à la traction | MPa | 13 |  | 12 | / | / | / | /
Dureté |  | Shore 20-25 (Shore D 70) |  |  | Rockwell B 95 | Rockwell B 95 | Rockwell B 110 | Rockwell B 80
Dilatation linéaire (20/200°C) | 10-6.K-1 | 2,1 | 3,1 |  | 4 | 3,9 | 4,7 | 2,9
Conductivité thermique | W/m.K | 180 | 140 |  | 100 | 90 | 100 | 90

## Slide 50
Graphite usinable
Auteurs
D. Alvarez Feito
S. Michal
Outer Barrel Community 10/03/2020
AL-Graphite
Pixel Outer Barrel - Module Loading

## Slide 51
CONCLUSION
Beaucoup de challenges thermiques dans de nombreux domaines: les plages de Température, de Puissance à dissiper, et l’étendue des surfaces à refroidir…
Toujours de nouveaux développements (µ-canaux, graphites chargés, impression 3D…)
La réduction de taille des futurs systèmes de refroidissement fait apparaître l’emploi de nouveaux matériaux
Faisabilité industrielle ou disponibilité commerciale parfois à confirmer
Développement plus rapide pour certains projets: data & process à mettre en commun (ex. CERN database sur les composites en discussion avec labs. & collaborations)

## Slide 53: High-performance cooling: for future detectors
  High radiation dose (~ 100 MGy/10years)
Future lepton collider ambient temperature viable solution: air cooling or liquid cooling for complex detector geometry
Future hadron collider, more powerful cooling and also lower coolant temperature: CO2/N2O?
Activity n.3
  Unprecedented spatial resolution (1-5 µm point resolution)
  Low dissipated power (<50mW/cm2)
  Very Low Temperature
  High Pressure
  Room Temperature
  Minimum Material budget
gas
two phase
AIR suitable only for very low on-detector dissipation
WATER “leakless” , FKs, NOVEC
CLIC, FCCee, ILC, CEPC,…
hh collisions e+e- collisions
FCChh, HE-LHC, …
Remove heat generated on the detector (→ power)
Keep detectors cold to limit leakage currents (→ temperature)
mono phase
CO2/N2O, HFOs

## Slide 54: High-performance cooling: for future detectors
Effective substitution refrigerants of new generation for very low temperatures are still an issue of active R&D
For these synthetic refrigerants R&D effort of EP will focus on the cooling requirements and thermal performance validation
Activity n.3
54
Molecule | Structure | Atmospheric Lifetime | GWP
PFC-116 | CF3-CF3 (No H) | 10.000 y | 11100
HFC-134a | CH2F-CF3 | 13 y | 1300
HFO-1234yf | CH2=CF-CF3 | 11 days | <1
Current state-of-the-art in hh is two phase evaporative cooling with CO2 fluid for inner tracking detectors.
Due to its intrinsic limitation on freezing point -56.6 °C , pure CO2 may not be a viable option anymore and replacements need to be found. Among these, CO2/N2O mixtures seem to be extremely promising, but basic studies about the boiling properties of these mixtures are still missing.
-40 °C
-35 °C
-? °C
As a more general long-term perspective, the use of environmental friendly cooling fluid must be investigated.
Hydro fluoro olefeins (HFOs) and Fuoroketons (FK), which have a very low Global Warming
Potential (GWP).
Hydrofluorocarbon (HFC) and Perfluorocarbons (PFC) are being progressively substituted in industries by

## Slide 55: Composite: carbon nanotube & HIGH RADIATION
In future high radiation environments, organic materials used in mechanical structure can suffer from their loss of properties
Investigate new composite materials to improve thermomechanical and radiation hardness properties.
Activity n.1 task n.1
Carbon Nanotubes and/or Graphene + Epoxy
Graphene shows outstanding mechanical and thermal performance at microscale level. The ultimate goal of epoxy nanocomposites is to extrapolate the exceptional intrinsic properties of the nanoparticles to the bulk matrix.
…many times the radiation load of LHC
TID [MGy per lifetime]
5
0.1
9
90
LHC
HL-LHC
FCC Phase I
FCC Phase II
2x1015
2x1016
2.8 x1016
2.8 x1017
NIEL [neq/cm-2 per lifetime]
Lifetime: LHC, HL-LHC: 7 years; FCC: 10 years
Resin with better resistance to radiative environnent
Cyanate Ester (CE) Tencate EX1515, Tencate RS3, and Hexcel 954.
Cyanate Siloxane Hexcel 996.
CFR-Polyimide, Tencate TC890
CFR-PEEK
Organic materials used in mechanical structure can suffer from their loss of mechanical, electrical, optical and chemical properties as a result of accumulated radiation dose
Composite radiation hard
hh collisions
Composite enhanced properties

## Slide 56
ITER
L'usine de cryogénie en chiffres: Superficie : 8 000 mètres carrés
Dimensions : 120 mètres de long, 45 mètres de large, 20 mètres de haut
Bâtiment boîtes froides (unité hélium) : 2 000 mètres carrés Bâtiment compresseur (compresseurs, unité azote): 3 400 mètres carrés
Zone de stockage extérieur : 2 600 mètres carrés
LHe—capacité globale de réfrigération : 75 kW à 4,5 K
LHe—taux de liquéfaction maximum : 12 300 litres/h.
LN₂—capacité globale de réfrigération : 1300 kW à 80 K
GN₂—taux de production maximum : 50 tonnes/jour
Construction : octobre 2015 - septembre 2017
Livraison équipements : juin 2017 — juin 2019
Installation équipements : 2017 - 2020
Début de tests intégrés : 2020
Cryolines begin their long journey in the ITER cryoplant—where the cooling fluids are produced—and continue along an elevated bridge to the Tokamak Building, about 100 metres away. A section of cryoline can host up to six or seven "process pipes," each devoted to a specific fluid, flow direction or function.
Cryolines rarely run straight; instead they bend and turn to adapt to the topography of the worksite, or to snake their way through the congested spaces of the cryoplant and Tokamak Building.
ITER will have approximately 5 kilometres of cryolines ranging from 25 to 1000 millimetres in diameter. Part of India's contribution to ITER, the procurement is split between two companies, France's Air Liquide and India's INOXCVA.
Not just any material can be chosen to transport extremely low-temperature fluids. "Extreme cold makes most material brittle," says Nitin Shah, the technical responsible officer for the ITER cryolines. "As a consequence we need to use special-grade austenitic stainless steel, low in carbon and high in nickel and chromium."
Contraction is another challenge. When exposed to cold, materials retract—and when cold is extreme, contraction is significant. In the ITER cryolines, a 10-metre pipe will shrink in length by 3 centimetres when the cooling fluids begin to flow inside.
The solution for compensating such contraction comes in the form of steel bellows and flexible hoses, made out of an extensible material and placed at regular intervals along both the inner pipes and the outer jackets.
https://www.iter.org/fr/construction/cryoplant